Mapefloor I 500 W

Двухкомпонентный многоцелевой паропроницаемый вододисперсионный эпоксидный состав для обустройства промышленных полов.

Применение

Mapefloor I 500 W – двухкомпонентный многоцелевой паропроницаемый вододисперсионный эпоксидный состав для наливных, самовыравнивающихся многослойных, антискользящих промышленных полов.

Примеры использования

Обустройство полов:

- в химической и фармацевтической промышленности;

- в помещениях пищевой промышленности;

- в лабораториях, больницах, госпиталях;

- в асептических помещениях;

- в автоматизированных складских помещениях;

- в магазинах;

- в помещениях с отсутствием паробарьера;

- на подземных стоянках.

Технические характеристики

Mapefloor I 500 W – двухкомпонентный вододисперсионный эпоксидный состав, разработан в исследовательских лабораториях Мапеи.

Mapefloor I 500 W – универсальный паропроницаемый безусадочный материал. После высыхания толщина слоя остается неизменной, как при заливании материала.

Mapefloor I 500 W – вододисперсионный материал, не загрязняет окружающую среду.

Подходит для применения в помещениях пищевой промышленности.

Mapefloor I 500 W схватывается при температуре минимум + 5°С и может наносится на бетонные основания через 4 дня после твердения бетона.

Mapefloor I 500 W химически и износоустойчив, может применятся как в самовыравнивающихся, так и многослойных системах.

Рекомендации

- не разбавляйте Mapefloor I 500 W ростворителями;

- не применяйте Mapefloor I 500 W снаружи помещений;

- не наносите Mapefloor I 500 W на пыльные, рыхлые или неровные поверхности;

- не наносите Mapefloor I 500 W на основания с остатками масел, смазок или других загрязнений;

- не делайте частичные замесы, это может привести к нарушению пропорции и времени схватывания материала;

- не подвергайте смешанный раствор воздействию высоких температур.

Нанесение

Подготовка основания

Бетонное основание должно быть ровным или максимум 1,5% наклоном, чистым и без остатков различных материалов. Основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки, после сдачи в эксплуатацию.

Основание необходимо очистить пескоструйной обработкой, после убрать пыль промышленным пылесосом.

Основание с трещинами необходимо отремонтировать специальным составом Eporip. Разрушенные участки бетонного основания следует предварительно отремонтировать Mapefloor EP19, цементными материалами линии Mapegrout или Planitop 400.

Перед нанесением Mapefloor I 500 W поверхность необходимо обеспылить.

Приготовление и нанесение Mapefloor I 500 W

1. Приготовление и нанесение грунтовки Mapecoat I 600 W

Компонент А выливается в емкость компонента В и перемешивается миксером на низких оборотах до получения однородной массы. В смешанный состав постепенно добавляется вода в соотношении 1:1, после все перемешивается до получения однородной массы. Готовый раствор наноситься равномерным слоем с помощью валика со средним ворсом. После поверхность посыпается Quartz 0.5 для улучшения адгезии основания.

2. Нанесение 2-4 мм самовыравнивающегося слоя (Mapefloor System 53)

Для приготовления раствора смешайте два компонента Mapefloor I 500 W миксером на низких оборотах до получения однородной массы. После добавьте краситель Mapecolor Paste и продолжая перемешивать добавьте 2 литра воды (0,700 кг Mapecolor Paste на 26 кг состава (А+В) Mapefloor I 500 W).

Готовый раствор выливается на поверхность и равномерно распределяется шпателем или зубчатым ракелем. После необходимо пройтись игольчатым валиком по свежему слою Mapefloor I 500 W для выхода воздуха.

Для повышения износоустойчивости поверхности необходимо нанести Mapefloor Finish 50 (двухкомпонентный полиуретановый финишный состав (10 кг/м2)) через 24 часа после нанесения Mapefloor I 500 W. Для создания нескользкой поверхности в Mapefloor Finish 50 необходимо добавить от 5% до 10 % Mapefloor Filler.

Приготовление и нанесение Mapefloor I 500 W как 3-5 мм многослойной системы.

(Mapefloor System 51 и Mapefloor System 52)

После соответствующей подготовки основание, поверхность необходимо увлажнить водой, избегайте образования лужиц.

Первый слой

Для приготовления раствора смешайте два компонента Mapefloor I 500 W миксером на низких оборотах до получения однородной массы. Продолжая перемешивать, постепенно добавьте 2 литра воды в смешанный раствор.

Готовый раствор выливается на пол и равномерно распределяется по поверхности шпателем или зубчатым ракелем. После свеженанесенный слой посыпается Quartz 0.5 до полного насыщения поверхности, пока материал не схватится.

Второй слой

(необходимая толщина - более 3 мм)

Для приготовления раствора смешайте два компонента Mapefloor I 500 W миксером на низких оборотах до получения однородной массы. После добавьте краситель Mapecolor Paste и продолжая перемешивать добавьте 2 литра воды (0,700 кг Mapecolor Paste на 26 кг состава (А+В) Mapefloor I 500 W). Готовый раствор выливается на пол и равномерно распределяется по поверхности шпателем или зубчатым ракелем. После свеженанесенный слой посыпается Quartz 0.5 до полного насыщения поверхности, пока материал не схватится.

Финишный слой

Уберите излишки песка с поверхности промышленным пылесосом и приготовьте раствор Mapefloor I 500 W. Для приготовления раствора смешайте два компонента Mapefloor I 500 W миксером на низких оборотах до получения однородной массы. После добавьте краситель Mapecolor Paste и продолжая перемешивать добавьте 3 литра воды (0,700 кг Mapecolor Paste на 26 кг состава (А+В) Mapefloor I 500 W). Готовый раствор выливается на пол и равномерно распределяется по поверхности.

Расход

- для 2 мм самовыравнивающегося слоя на предварительно обработанную грунтовкой Mapecoat I 600 W поверхность: 4 кг/м2;

- многослойное нанесение, нескользкое покрытие толщиной 5 мм:

Первый слой

Mapefloor I 500 W 		2,5 кг/м2;

Quartz 0.5			5 кг/м2.

Второй слой

Mapefloor I 500 W 		2,5 кг/м2;

Quartz 0.5			5 кг/м2;

Финишный слой

Mapefloor I 500 W 		0,7 кг/м2;

Очистка

Сразу после нанесения и приготовления Mapefloor I 500 W инструменты и оборудование легко вымывается водой. После схватывания очистка производится только механически.

Упаковка

26 кг комплект:

компонент А – 2 кг;

компонент В – 24 кг.

Срок хранения

Материал хранится в оригинальной упаковке, в сухом помещении при температуре + 5°С.

Инструкция по технике безопасности при работе с материалом

Mapefloor I 500 W при контакте с коже или глазами вызывает раздражение. Компонент А вызывает аллергию у людей, страдающих аллергией на такие материалы. Всегда работайте в защитных перчатках и очках. В случаи попадания материала в глаза тщательно промойте их водой.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства материала				компонент А			компонент В

цвет						нейтральный			соломенный

консистенция					жидкость			паста

плотность (г/см3)				1				2,8

вязкость при + 23°С (mPa*s)		3.000				88.000

Классификация рисков согласно

ЕС 1999/45				опасный, раздражитель		вредный

Перед использованием прочитайте

техническую карту материала

Срок хранения			12 месяцев в оригинальной упаковке

Таможенный класс		3209 90 00

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ

Пропорция замеса				компонент А: компонент В: = 1:12

Цвет замеса					нейтральный

Консистенция замеса			густая жидкость

Плотность замеса(кг/м3)			2,150

Вязкость при +23°С (mPa*s)		2,000

Жизнеспособность замеса при +20°С	20 минут

Температура поверхности 			от +8°С до +30°С

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высыхание при + 23°С и 50 % влажности		3-4 часа

Пешие нагрузки при + 23°С и 50 % влажности		16 часов

Схватывание 							7 дней

Тест Табера через 7 дней (при +23°С,

50 % влажности, 1,000 циклов/1000 г, CS 17 ) (мг)	110

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ

Химические элементы 			Mapefloor I 500 W

5% уксус (красный)				2

5% уксус (белый)				1

10% уксусная кислота			1

5% уксусная кислота			1

10% соляная кислота			2	пожелтение

5% соляная кислота				2

Концентрированная  соляная кислота	1	образование зеленых пятен

10% муравьиная кислота			1

Концентрированная фосфорная кислота	2	насыщенный оранжевый/ белый цвет

Молочная кислота				3

10% азотная кислота			2

30% азотная кислота			1	насыщенный красный цвет

5% азотная кислота				2

Щавельная кислота (рН = 1)		2

10% серная кислота				2

50% серная кислота				1	сильное обесцвечивание

10% дубильная кислота			1

Вода						1

Спирт						-

10% уксуснокислый аммоний		1

Бензин					1

Бензин (без содержания свинца)		1

Пиво						2	(обесцвечивание)

20% углекислый натрий			1

20% хлорид натрия				1

Кока-колла					1

Дизель					1

Азотнокислый калий (селитра)		1

Диметилформамид				3

10% этиловый спирт			1

95% этиловый спирт			3

Этилфеноксиацетат				2

Этилметилкетон				3

36% формальдегид				1 	сильное обесцвечивание

20% и 10% гидроксид натрия		1

40% гидроксид натрия			1

Изопропиловый спирт			3

Молоко					1

30% метанол					2

Машинное, моторное масло		1

Оливковое масло				1

Керосин					1

Свиная кровь					2

1% глауберова соль				1

Апельсиновый сок				1

Концентрированный лимонный сок	1

Толуол					1

Вино						1

Виски						2 	сильное пожелтение

Описание

Класс 1

Поверхность, подвергается воздействию химических веществ (разбрызгивание или просачивание), без частой очистки.

Класс 2

Поверхность подвергается воздействию химических веществ, как и класс 1, что вызывает изменение и пигментацию цвета.

Класс 3

Поверхность, подвергается недлительному воздействию химических веществ, которые необходимо убрать с поверхности в течение 8 часов.